УДК 631.811.944:630*232.04-582.475.4

Нанокристаллический порошок железа как компонент современной технологии создания лесных культур сосны обыкновенной

Фадькин Г.Н.*, Виноградов Д.В.*, Нестеренко А.В.*, Щур А.В.**, Гогмачадзе Г.Д.***

*ФГБОУ ВО РГАТУ (Рязань)

**Белорусско-Российский университет (Могилев)

***«ВНИИ Агроэкоинформ»

Аннотация

В связи с большим объемом лесовосстановительных работ определенное значение имеет приживаемость, сохранность, а также ускорение смыкания древостоя и, как следствие, перевод его в покрытую лесом площадь, от чего зависит эффективность работ по искусственному воспроизводству лесных ресурсов. Рекомендуемый метод обработки сеянцев водной суспензией нанопорошка железа стимулирует ростовые процессы лесных культур сосны обыкновенной. Он удобен и хорошо вписывается в современную технологию создания лесных культур.

Ключевые слова: НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОРОШОК ЖЕЛЕЗА, ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ, СЕЯНЦЫ, САЖЕНЦЫ, СОСНА ОБЫКНОВЕННАЯ, ПРИЖИВАЕМОСТЬ, ВЫСОТА РАСТЕНИЯ, ДИАМЕТР СТВОЛИКА

_______________________________________________________________________

Лес – возобновляемый природный ресурс, требующий не просто разумного потребления, но и обеспечения научно обоснованной, долгосрочной системы охраны и воспроизводства.

Искусственное лесовосстановление должно обеспечивать непрерывное и эффективное восполнение вырубаемых запасов древесины путем выращивания высокопродуктивных лесных насаждений из хозяйственно-ценных пород при одновременном сохранении и повышении всех полезных свойств леса, положительно влияющих на природно-географическую среду [1].

Малопродуктивные дерново-подзолистые, светло-серые лесные почвы легкого гранулометрического состава обладают крайне низким биоклиматическим потенциалом, и для повышения их продуктивности необходимо поддерживать положительный баланс гумуса и питательных элементов, а также использовать  биологические добавки, внося их в почву и работая по вегетации растений [2-9].

Растения используют железо в значительно меньших количествах, чем основные элементы, но тем не менее оно абсолютно необходимо для максимального роста растений. Образование хлорофилла не может идти без железа, хотя оно не входит в его состав [10].

В процессе роста и развития растения используют микроэлементы в виде ионов различных солей металлов, а также хелатных соединений, причем использование их, с одной стороны, ограничивается существующими предельно допустимыми концентрациями для растений, а, с другой стороны, – опасностью загрязнения окружающей среды ионами тяжелых металлов. В связи с этим возникает необходимость замены солей металлов такой формой, которая будет оказывать меньшее загрязняющее влияние на окружающую среду и обеспечивать минимальные требования к концентрации, используемой для обработки растений и семян. Такой формой являются нанокристаллические (ультрадисперсные) порошки металлов. Низкая токсичность металлов в ультрадисперсной форме, пролонгированность действия на биосистемы являются предпосылками для расширения номенклатуры биостимуляторов роста [11].

Наночастицы вследствие своих небольших размеров могут связываться с нуклеиновыми кислотами, белками, встраиваться в мембраны, проникать в клеточные органеллы, и тем самым изменять функции биоструктур. Кроме того, они обладают высокой адсорбционной активностью.

Изучение воздействия нанокристаллического железа показало, что предпосадочная обработка увеличивает водоудерживающую способность. Фотосинтез и усвоение углекислого газа в листьях растений проходит под очень высоким давлением внутриклеточной жидкости. Из-за недостатка воды в почве это давление падает, что приводит к снижению интенсивности фотосинтеза. При этом преждевременно стареют клетки всего растения, и его рост прерывается [12, 13].

Воздействие нанокристаллических порошков металлов на биологические объекты принципиально отличается от воздействия на те же объекты солей металлов (в форме удобрений), которое кратковременно и в низких концентрациях малоэффективно, а в высоких – токсично. При взаимодействии с биологическими объектами нанопорошки металлов предоставляют множество источников ионов металла, постоянно образующих определенную концентрацию вокруг каждой частицы. Этим и объясняется пролонгированное действие нанокристаллических препаратов на биологические объекты [14].

В связи с вышеизложенным целью работы является совершенствование технологии создания лесных культур сосной обыкновенной с использованием нанопорошка железа.

Данная работа выполнена в соответствии с планом НИР ФГБОУ ВО РГАТУ по теме: «Разработка и внедрение элементов инновационных технологий повышения плодородия почв, управление продукционным процессом в агроэкосистемах и лесовосстановлении», раздел 1.6: «Разработка мероприятий по лесовосстановлению в Рязанской области».

Полевые исследования проводились в ГКУ РО «Солотчинское лесничество» (Мурминское участковое лесничество) Рязанской области, почва – дерновоподзолистая песчаная, ТЛУ–А2 (свежие боры). Опыт заложен весной 2010 года. Данный год характеризуется аномально жаркими и засушливыми погодными условиями. Общая площадь опыта – 11,6 га: без обработки – 6,2 га; обработанные посадки – 5,4 га.

Схема опыта

Вариант 1. Контроль (без замачивания сеянцев в водной суспензии       нанокристаллического порошка железа);

Вариант 2. Замачивание сеянцев в водной суспензии нанокристаллического порошка железа– 0,001% суспензия;

Вариант 3. Замачивание сеянцев в водной суспензии нанокристаллического порошка железа– 0,01% суспензия;

Вариант 4. Замачивание сеянцев в водной суспензии нанокристаллического порошка железа– 0,1% суспензия.

Экспозиция замачивания – 20 мин.

Методы исследований

Для изучения состояния лесных культур сосны обыкновенной были заложены две ленточные пробные площади. Пробные площади закладывались в соответствии с ОСТом 56-99-93 «Лесные культуры. Оценка качества».

Проведя исследования, получили следующие результаты.

По итогам осенней инвентаризации 2010 года приживаемость сеянцев сосны обыкновенной составила: в контроле (без обработки) 68%, в изучаемых вариантах –       74-76 %, т.е. увеличение приживаемости составило 6-8 %.

По итогам осенней инвентаризации 2011 года сохранность сеянцев сосны обыкновенной составила: в контроле (без обработки) 96%, в изучаемых вариантах – 100%, т.е. увеличение составило 4%.

Лучшим был вариант с использованием 0,01% суспензии нанопорошка железа.

Результаты эксперимента показывают, что наилучшим условием, необходимым для повышения приживаемости саженцев сосны обыкновенной, является применение нанопорошка железа с концентрацией 0,01%. На сохранность саженцев повлияло применение нанопорошка железа, без учета концентрации.

При посадке сеянцы сосны обыкновенной имели следующие биометрические параметры: средняя высота растений – 4,31(0,06 см (точность 5,03%), средний диаметр стволика – 1,21(0,04 мм (точность 3,14%). Данные параметры заметно увеличились от применения нанопорошка железа, как в сравнении с исходными данными, так и в сравнении с контрольным вариантом.

Осенью 2010 года биометрические показатели на контрольном варианте были следующими (табл. 1): средняя высота растений – 4,84(0,11см; средний диаметр стволика – 1,46(0,19 мм. Замачивание корневой системы растений в суспензии нанопорошка железа с концентрацией 0,001% несколько повысило среднюю высоту растений и составило 4,96(0,42 см. Увеличение концентрации нанопорошка железа до 0,01% способствовало увеличению средней высоты до 5,01(0,38 см. Дальнейшее увеличение концентрации нанопорошка железа в суспензии оказывало ингибирующее действие. Аналогичные закономерности прослеживались с изменением среднего диаметра стволика.

При осенней инвентаризации 2011 года было выявлено следующее: в контрольном варианте средняя высота растений увеличилась до 5,96(0,54 см, средний диаметр стволика – до 1,97(0,31 мм (табл. 2). Применение нанопорошка железа в исследуемых концентрациях увеличило среднюю высоту растений практически в 2 раза, а средний диаметр стволика – на 0,52(0,84 мм. Лучшим был вариант с использованием 0,01% суспензии нанопорошка железа.

Таблица 1. Влияние нанопорошка железа на биометрические параметры саженцев сосны обыкновенной, осень 2010 г.

| Вариант | Средняя высота растений | Средний диаметр стволика |
| --- | --- | --- |
|  | см | Sх, % | мм | Sх, % |
| Контроль | 4,84(0,11 | 5,08 | 1,46(0,19 | 3,81 |
| Нанопорошок Fe – 0,001% суспензия | 4,96(0,42 | 5,71 | 1,59(0,55 | 3,44 |
| Нанопорошок Fe – 0,01% суспензия | 5,01(0,38 | 5,64 | 1,89(0,21 | 3,56 |
| Нанопорошок Fe – 0,1% суспензия | 4,98(0,40 | 5,59 | 1,87(0,46 | 3,68 |

Таблица 2. Влияние нанопорошка железа на биометрические параметры саженцев сосны обыкновенной, 2011 г.

| Вариант | Средняя высота растений | Средний диаметр стволика |
| --- | --- | --- |
|  | см | Sx,% | мм | Sx,% |
| Контроль | 5,96(0,54 | 4,65 | 1,97(0,31 | 4,65 |
| Нанопорошок Fe – 0,001% суспензия | 10,2(0,62 | 5,12 | 2,49(0,60 | 3,77 |
| Нанопорошок Fe – 0,01% суспензия | 10,38(0,58 | 4,75 | 2,73(0,44 | 3,84 |
| Нанопорошок Fe – 0,1% суспензия | 10,3(0,55 | 4,98 | 2,70(0,54 | 4,29 |

Осенью 2012 года были проведены линейные замеры саженцев сосны обыкновенной. В результате этого было выявлено следующее: в контрольном варианте средняя высота растений увеличилась до 24,14(1,63 см, средний диаметр стволика – до 23,3(0,65 мм (табл. 3).

Таблица 3. Влияние нанопорошка железа на биометрические параметры саженцев сосны обыкновенной, 2012 г.

| Вариант | Средняя высота растений | Средний диаметр стволика |
| --- | --- | --- |
|  | см | Sх, % | мм | Sх, % |
| Контроль | 24,14(1,63 | 4,32 | 23,3(1,65 | 4,23 |
| Нанопорошок Fe – 0,001% суспензия | 45,92(1,74 | 5,12 | 36,4(1,58 | 4,35 |
| Нанопорошок Fe – 0,01% суспензия | 47,38(2,05 | 4,81 | 35,5(1,59 | 4,67 |
| Нанопорошок Fe – 0,1% суспензия | 46,11(2,19 | 4,76 | 35,1(1,64 | 4,68 |

Применение нанопорошка железа в исследуемых концентрациях увеличило среднюю высоту растений практически в 2 раза. Лучшим был вариант с использованием 0,01% суспензии нанопорошка железа. Средний диаметр стволика увеличился от применения нанопорошка железа на 11,8-13,1 мм. Лучшим был вариант с использованием 0,001% суспензии нанопорошка железа. Дальнейшее увеличение концентрации снижало данный показатель.

Аналогичная ситуация отмечалась и в 2013 году (табл. 4). Применение нанопорошка железа в исследуемых концентрациях увеличило среднюю высоту растений практически в 2 раза. Лучшим был вариант с использованием 0,01% суспензии нанопорошка железа. Средний диаметр стволика увеличился от применения нанопорошка железа на 8,2-12,1 мм. Лучшим был вариант с использованием 0,001% суспензии нанопорошка железа. Дальнейшее увеличение концентрации снижало данный показатель.

Осенью 2014 года была проведена очередная инвентаризация посадок саженцев сосны обыкновенной. В результате этого было выявлено следующее (табл. 5): в контрольном варианте средняя высота растений увеличилась до 110,5(2,51см, средний диаметр стволика – до 43,0(5,59мм. Применение нанопорошка железа в исследуемых концентрациях увеличило среднюю высоту растений на 34,0-53,5 см. Лучшим был вариант с использованием 0,01% суспензии нанопорошка железа. Средний диаметр стволика увеличился от применения нанопорошка железа на 4-21 мм. Лучшим был вариант с использованием 0,1% суспензии нанопорошка железа.

Таблица 4. Влияние нанопорошка железа на биометрические параметры саженцев сосны обыкновенной, 2013 г.

| Вариант | Средняя высота растений | Средний диаметр стволика |
| --- | --- | --- |
|  | см | Sх, % | мм | Sх, % |
| Контроль | 57,32(2,17 | 6,38 | 33,2(3,12 | 5,62 |
| Нанопорошок Fe – 0,001% суспензия | 105,21(7,99 | 6,01 | 45,3(4,15 | 5,76 |
| Нанопорошок Fe – 0,01% суспензия | 115,69(6,25 | 6,89 | 41,4(4,91 | 6,16 |
| Нанопорошок Fe – 0,1% суспензия | 95,81(5,94 | 6,87 | 43,9(4,31 | 6,27 |

Таблица 5. Влияние нанопорошка железа на биометрические параметры саженцев сосны обыкновенной, 2014 г.

| Вариант | Средняя высота растений | Средний диаметр стволика |
| --- | --- | --- |
|  | см | Sх, % | мм | Sх, % |
| Контроль | 110,5(2,51 | 6,43 | 43,0(5,59 | 5,18 |
| Нанопорошок Fe – 0,001% суспензия | 144,5(12,23 | 7,09 | 56,0(9,37 | 5,36 |
| Нанопорошок Fe – 0,01% суспензия | 164,0(12,44 | 6,96 | 47,0(5,22 | 5,65 |
| Нанопорошок Fe – 0,1% суспензия | 145,5(11,69 | 6,78 | 64,0(5,74 | 5,86 |

Таким образом, можно отметить, что обработка корневой системы сеянцев сосны обыкновенной водной суспензией нанокристаллического железа способствует лучшей приживаемости растений:

- увеличение приживаемости составило 8%;

- сохранность сеянцев сосны обыкновенной составила 4%.

При анализе биометрических данных установлено, что применение нанопорошка Fe стимулирует ростовые процессы в растениях, среднегодовой прирост в пятилетних культурах сосны обыкновенной составил в контрольном варианте 25,56 см, а в варианте с применением 0,1% суспензии нанопорошка железа – 36,73 см.

За счет увеличения приживаемости и сохранности обработанные нанопорошком железа лесные культуры не требуют дополнения, что уменьшает себестоимость создания 1 га лесных культур на 9,2% (с учетом затрат на изготовление и применение препарата).

Список использованных источников

1. Калашникова Е.А., Родин А.Р. Теоретические и практические аспекты применения нанотехнологий при подготовке семян к посеву // Вестник МГУЛ-Лесной вестник. – 2012, № 7 (90). – С. 65-66.

2. Балабко П.Н., Мажайский Ю.А., Виноградов Д.В. и др. Экологическое обоснование использования почв Окской поймы и ополья мещерского Полесья. – Рязань: ФГБОУ ВПО РГАТУ. – 2013. – 240 с.

3. Курчевский С.М., Виноградов Д.В. Улучшение малопродуктивных супесчаных дерновоподзолистых почв при внесении органо-минеральных удобрений и микробиологической добавки // Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета им. П.А.Костычева. – 2014, № 1 (21). – С. 47-51.

4. Курчевский С.М., Виноградов Д.В. Роль агромелиоративных приемов в улучшении основных агрофизических свойств супесчаной дерново-подзолистой почвы // Агропанорама. – Республика Беларусь, Минск. – 2013, №6. – С. 10-12.

5. Курчевский С.М., Виноградов Д.В. Изменение основных свойств дерново-подзолистой супесчаной почвы под действием органо-минеральных удобрений и бактериального препарата «Байкал ЭМ-1» // Вестник УО БГСХА. – 2013, №4. – С. 113-117.

6. Ушаков Р.Н., Виноградов Д.В., Гусев В.И., Зубец А.Н. Физико-химическая модель плодородия серой лесной почвы как информационной основы ее к неблагоприятным воздействиям // Международная научная конференция «Почвы Азербайджана: генезис, мелиорация, рациональное использование и экология». – 2012. – С. 1013-1018.

7. Ушаков Р.Н., Виноградов Д.В., Головина Н.А. Физико-химический блок плодородия агросерой почвы // Агрохимический вестник. – 2013, № 5. – С. 12-13.

8. Фадькин Г.Н., Виноградов Д.В. Зависимость баланса элементов питания в системе «почва – удобрение – растение» от форм азотных удобрений в условиях юга Нечерноземья // Вестник КрасГАУ. – 2015, №6. – С. 13-18.

9. Фадькин Г.Н., Виноградов Д.В. Роль длительности применения форм азотных удобрений в формировании урожая сельскохозяйственных культур в условиях Юга Нечерноземья // Международный технико-экономический журнал. – 2014, № 2. – С. 80-84.

10. Чурилов Г.И., Назарова А.А., Амплеева Л.Е., Сушилина М.М., Полищук С.Д. Рекомендации по использованию ультрадисперсных порошков металлов (УДПМ) в сельскохозяйственном производстве. – Рязань: Изд-во РГАТУ. – 2010. – 51 с.

11. Фадькин Г.Н., Нестеренко А.В. Изучение влияния нанокристаллических порошков металлов на рост и развитие сеянцев сосны обыкновенной // Юбилейный сборник научных трудов студентов, аспирантов и преподавателей агроэкологического факультета, посвященный 110-летию со дня рождения профессора Травина И.С. Материалы научно-практической конференции. – 2010. – С. 158-161.

12. Фадькин Г.Н., Нестеренко А.В. Лесовосстановление с использованием наноматериалов // Аграрная наука – сельскому хозяйству: сборник статей: в 3 кн. / VIIМеждународная научно-практическая конференция. – Барнаул: Изд-во АГАУ. – 2012, кн. 2. – С. 91-92.

13. Виноградов Д.В., Потапова Л.В. Использование ультрадисперсных металлов в сельхозпроизводстве // Международный технико-экономический журнал. – 2009, №3. –   С. 37-39.

14. Фадькин, Г.Н. Нестеренко А.В. Использование нанопорошков железа в технологии создания лесных культур сосны обыкновенной // Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А.Костычева. – 2012, № 3. – C. 40-44.

=====================================================================

Цитирование:

Фадькин Г.Н., Виноградов Д.В., Нестеренко А.В., Щур А.В., Гогмачадзе Г.Д. Нанокристаллический порошок железа как компонент современной технологии создания лесных культур сосны обыкновенной // АгроЭкоИнфо. – 2015, №5. http://agroecoinfo.narod.ru/journal/STATYI/2015/5/st_21.doc.