УДК 621.002

Технология получения стекло-цементного гранулята для

строительной отрасли сельскохозяйственного назначения

Доценко С.М., Школьников П.Н., Школьникова М.А., Широков В.А.,

Новокрещенных Н.Р.

Дальневосточный государственный аграрный университет

Аннотация

Предложены технологические решения по утилизации стеклоотходов с целью их использования в виде крошки при производстве изделий строительного назначения – гранул, плитки и т.д.

Теоретическим анализом получены выражения для расчета производительности и энергоемкости транспортируюше-дозирующей машины.

Ключевые слова: ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА,  СТЕКЛООТХОДЫ, ТЕХНОЛОГИЯ, СХЕМА, МАШИНЫ, ЛИНИЯ, МЕХАНИЗАЦИЯ, ПРОЦЕСС, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ

_________________________________________________________________________

Введение

На сегодняшний день вполне очевидным является факт загрязнения окружающей среды бытовыми отходами и, в том числе, стеклотарой, а также другими изделиями из стекла.

В этой связи остро стоит проблема утилизации данных видов отходов, что актуально и для сельской местности [1-3].

Целью исследований является обоснование технологии производства инновационного материала в виде стекло-цементного гранулята для нужд сельскохозяйственной отрасли.

Задачи исследований:

( разработать технологическую и аппаратную схемы получения стекло-цементного гранулята;

( теоретически обосновать параметры измельчающе-распределяющего устройства (ИРУ) и транспортирующе-дозирующей машины (ТДМ) с получением зависимостей, характеризующих производительность ИРУ и его энергоемкость.

Анализом существующих технологических схем утилизации изделий из стекла выявлены их недостатки, с учетом которых предложены новые технологические и технические решения (рис. 1 и 2).

Рис. 1. Технологическая схема производства строительных изделий сельскохозяйственного назначения с использованием

утилизированного компонента в виде стекла

1 – контейнер; 2 – ТДМ; 3 – миксер; 4 – пресс-формовщик

Рис. 2. Аппаратурная схема линии по утилизации и получению стекло-цементных изделий строительного назначения для сельскохозяйственной отрасли

Известные измельчающие аппараты, как правило, применяются в питателях-измельчителях стационарных линий приготовления продуктовых смесей, так как их конструкции рассчитаны на определенный вид измельчаемого продукта. В связи с необходимостью разработки транспортирующе-дозирующей машины (ТДМ) для малых производств актуально создание универсального измельчающего аппарата, позволяющего измельчать и распределять по объему бункера подлежащие в последующем дозированию материалы и продукты. Поисковыми исследованиями установлено, что наиболее полно поставленным требованиям отвечает измельчающий аппарат молоткового типа с шарнирно закрепленными молотками. Наряду с процессом измельчения различных видов продуктов, он обеспечивает и их равномерное распределение в бункере ТДМ (рис. 3).

а) 1 – бункер; 2 – подающий транспортер; 3 – битера; 4 – ходовая часть; 5 – рама;

6 – манипулятор; 7 – захват; 8 – выгрузной патрубок; 9 – распределяющий козырек;

10 – измельчитель; 11 – ротор

Рис. 3. Общий вид ТДМ – (а) и расчетная схема его измельчающе-распределяющего устройства – (б)

Измельчающий аппарат данного типа разработан для использования в конструкции ТДМ. С целью получения выражений для расчета производительности и мощности, потребной на процесс работы измельчающего аппарата молоткового типа с шарнирно подвешенными молотками, одновременно выполняющими роль лопастей для распределения частиц в бункере, проведено исследование движения частицы, находящейся на поверхности шарнирного молотка (рис. 4).

Рис. 4. Схема молоткового рабочего органа и его кинематической цепи

Частица, находящаяся на поверхности шарнирно подвешенного молотка в некоторой точке М, совершает сложное движение относительно неподвижной системы координат XO1Y (рис. 4).

Это движение представили как сумму трех движений. Первое движение – вращательное движение точки О2 относительно точки О1. Второе движение – вращательное движение точки М, принадлежащей шарнирно подвешенному молотку, в которой происходит соприкосновение частицы с молотком, относительно точки О2. Третье движение – прямолинейное относительное движение частицы по поверхности шарнирно подвешенного молотка.

Положение кривошипа О1О2 определяется углом ( (угол между осью O1Y и направлением О1О2). Угловую скорость кривошипа считаем постоянной, и тогда:

,                                                                         (1)

где	n – число оборотов ротора.

Рассмотрим фазу работы молотка, когда он входит в массу в точке А1 и выходит из массы в точке А2 (фаза рабочего хода молотка).

При «рабочей» фазе молоток воздействует на массу продукта, производя работу по отделению некоторой части от ее основной массы.

Отделяемая часть определяется шириной молотка b (рис. 5) и площадью S, заключенной между линией A1A2 и траекторией конца молотка при прохождении его через массу продукта (рис. 5). На отделение этой части массы требуется затратить работу

,                                                                                (2)

где	Ks – некоторый коэффициент, определяемый опытным путем.

Рис. 5. Схема молотка-лопасти измельчающе-распределяющего устройства (ИРУ)

Величина работы А равна изменению кинетической энергии за промежуток времени между моментом входа молотка в массу в точке А1 и моментом выхода молотка из массы продукта в точке А2, т.е.

(3)

Так как (Т = А, то, с учетом (3), имеем, что

(4)

Учитывая, что   ,                                                (5)

представим выражение (4) в виде:

(6)

С учетом (6), выражение (4) представим в виде

(7)

(8)

От угла (0 зависит значение (, и, в свою очередь, значение угла (0 функционально зависит от (.

Производительность ИРУ определяется по формуле

,                                                  (9)

где	m – число молотков;

n – частота вращения ротора, ;

( - угловая скорость ротора, с-1;

(n – плотность продукта.

Уравнение (9) преобразуем к следующему виду

(10)

Согласно рис. 1, площадь S1 определяется как

(11)

где	l – длина дуги, равная ;

а – длина хорды, равная ;

hc – стрелка, равная вылету молотка-лопасти над решеткой.

Площадь S2 определяется как

(12)

С учетом приведенного имеем:

(13)

где	( – вылет молотка-лопасти над решеткой.

Примем часть уравнения, содержащуюся в фигурных скобках, равной Si, а количество молотков равным m = (Lp - (Zpi)Rz / b, и тогда получим, что

(14)

где	Lp – длина ротора;

Rz – число молотков, идущих по одному следу.

Для системы «продукт – измельчающий ротор» составили соответствующее уравнение баланса

,                            (15)

где	Si – площадь поперечного сечения продукта в плоскости рабочей зоны молотка-лопасти;

m – число молотков-лопастей;

Zpi – расстояние между пластинами решетки измельчающего аппарата;

(Zpi – толщина пластины решетки;

(с – коэффициент, учитывающий степень плотности размещения утилизируемого продукта в поперечном сечении, равном Si;

( - степень  измельчения утилизированного продукта;

Rc – количество продукта;

lj – длина измельченных частиц;

dy – усредненный размер частиц.

Согласно данному  равенству, степень измельчения составит

(16)

На основе принципа равенства работ с учетом степени измельчения получена формула для определения диаметра ротора измельчающе-распределяющего устройства ТДМ

(17)

где	C1, C2, (, fсл – эмпирические коэффициенты, определяемые по методу наименьших квадратов; Lp – длина ротора; – скорость движения молотков относительно циркулирующего слоя.

Длину ротора измельчающе-распределяющего устройства ТДМ определили с учетом коэффициента Rизм, характеризующего выход готового продукта с одного квадратного метра площади диаметрального сечения измельчающей камеры (кг/с(м2).

(18)

Параметр Rизм зависит от высоты циркулирующего слоя продукта Hсл, его плотности – ( и концентрации продукта в слое – (ц (Rизм = 0,5 – 0,8).

Кратность циркуляции воздушно-продуктового слоя в камере ИРУ

,                                                 (19)

где	Мц – масса воздушно-продуктового слоя Hсл.

В уравнении (19) значения Qu и Д определяются по формулам (14) и (17).

Мощность, затрачиваемая на процесс отделения массы продукта молотками ИРУ, определяется по формуле:

,                            (20)

где	Аизм – работа измельчения, определяемая по формуле Мельникова С.В., с учетом выражения (16).

Расход мощности на циркуляцию воздушно-продуктового слоя определяется как

,                                                         (21)

где	Rвр – эмпирический коэффициент, учитывающий конструкцию и режим работы ИРУ;  – скорость движения молотка-лопасти.

Полный расход мощности составит

(22)

Энергоемкость ИРУ составит

,                                                               (23)

где ( определяется по выражению (16).

Заключение

Предложенные технологические и технические решения по утилизации стеклоотходов в сельской местности позволяют выполнить комплекс связанных операций, направленных на механизацию процессов производства изделий строительного назначения для сельскохозяйственной отрасли.

Теоретически полученные зависимости позволяют расчетным путем определить параметры и энергоэффективность предложенного ТДМ на стадии его конструирования для системы производства строительных изделий в виде гранулята, плитки, дренажных труб и т.д. с использованием стеклянной крошки для нужд сельскохозяйственной отрасли.

Список использованных источников

- Соков В.Н. Энергоэффективная скоростная технология получения высокотемпературных теплоизоляционных материалов. – М.: МГСУ. – 2014. – 328 c.

- Чернов М.М. Изделия и материалы для индивидуального строительства. Справочное пособие. – М.: Стройиздат. – 1990. – 448 c.

- Хризотилцементные строительные материалы. Области применения. – М.: АМБ. – 2009. – 152 c.

=================================================================

Цитирование:

Доценко С.М., Школьников П.Н., Школьникова М.А., Широков В.А. Технология получения стекло-цементного гранулята для строительной отрасли сельскохозяйственного назначения // АгроЭкоИнфо. – 2019, №2. – http://agroecoinfo.narod.ru/journal/STATYI/2019/2/st_225.doc.